# SISTEMA COR GALICIA CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

Suministro y colocación de ventanas/puertas de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 unidos a molduras de madera.

Marco y hoja tienen una profundidad de 69 mm. y 88 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm. en ventanas y 1,8 mm. en puertas.

Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 16 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio.

*Categorías alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000		CLASE 4

Estanquidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000		CLASE 9A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000		CLASE C5

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado ..................  color.................... efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........  micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, cromatizado, secado y termolacado mediante polvos de poliester con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Posibilidades de acabado de las molduras en madera de roble, sapelly  o pino, con acabado superficial de las molduras con barniz satinado y transparente.